INFO: op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken.

Is de tekst…

…in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden kan kiezen.

…in het rood gemarkeerd? Dit betekent dat de gemarkeerde tekst gewist kan worden om een neutrale beschrijving te verkrijgen.

COMFORTPANEL 33

Toepassing

Akoestische en thermische isolatie van voorzetwanden wanden.

Beschrijving

De akoestische en thermische isolatie van  vvorzetwanden zal verzekerd worden door de plaatsing van halfstijve glaswolplaten van het type ISOVER comfortpanel 33 De lange en zachte minerale vezels worden verkregen door de fusie van een mengsel gerecycleerd glas en zand, gebonden door een thermo- verhardend bindmiddel. De glaswolplaten zijn in de massa gepolymeriseerd.

De platen hebben de volgende afmetingen: 1500x600mm. De aanzienlijke lengte van de platen zorgt niet alleen voor een vlotte en makkelijke plaatsing, maar beperkt eveneens het aantal voegen met een verminderd risico op akoestische lekken als gevolg.

Glaswol is volledig recycleerbaar

Glaswol is onbreekbaar, licht en veerkrachtig. Glaswol is noch capillair, noch hygroscopisch. Glaswol is vormvast en verzakt niet na de plaatsing.

Glaswol is niet corrosief en vormt geen voedingsbodem voor schimmels, bacteriën, knaagdieren of ander ongedierte.

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λD bedraagt 0,033 W/mK.

De dikte van de platen bedraagt 25/45/60/70/90 mm met een gedeclareerde warmteweerstand, RD van 0,75/1,35/1,80/2,10/2,70 m²K/W.

Brandreactie A1 onbrandbaar volgens NBN-EN 13501-1.

Het specifieke calorische vermogen cp bedraagt ongeveer 1030 J/kgK volgens NBN-EN 12524. De weerstandsfactor bij waterdampdiffusie bedraagt ongeveer 1,2.

Beschikt over een Eurofins Indoor Air Comfort Gold-label voor de emissies aan VOC.

De producten worden geleverd, verpakt in een PE film. Op de werf zullen de producten opgeslagen worden zonder direct contact met de bodem. Dankzij hun verpakking, kunnen intacte paletten buiten opgeslagen worden. In zijn verpakking is de glaswol sterk gecomprimeerd. Dit laat aanzienlijke besparingen toe op het gebied van transport. Zodra de verpakking geopend wordt, krijgt de glaswol zijn oorspronkelijke dikte terug.

De isolatie draagt het CE label met bijhorende markering.

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de voorschriften van de producent.