INFO: op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken.

Is de tekst…

…in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden kan kiezen.

…in het rood gemarkeerd? Dit betekent dat de gemarkeerde tekst gewist kan worden om een neutrale beschrijving te verkrijgen.

Isolite 35

Toepassing

Thermische en akoestische isolatie van hellende daken.

Beschrijving

De thermische en akoestische isolatie van hellende daken zal verzekerd worden door de plaatsing van opgerolde glaswolplaten van het type ISOVER isolite 35. De lange minerale vezels worden verkregen door de fusie van een mengsel van gerecycleerd glas en zand, gebonden door een natuurlijk bindmiddel.

De glaswolrollen zijn onbekleed.

De rollen hebben een breedte van 600/1200 mm. Glaswol is volledig recycleerbaar

Glaswol is onbreekbaar, licht en veerkrachtig. Glaswol is noch capillair, noch hygroscopisch. Glaswol is vormvast en verzakt niet na de plaatsing.

Glaswol is niet corrosief en vormt geen voedingsbodem voor schimmels, bacteriën, knaagdieren of ander ongedierte.

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficient λD bedraagt 0,035 W/mK.

De platen zijn in de volgende diktes beschikbaar: 60/80/180/220 mm en hebben een gedeclareerde warmteweerstand RD van 1,70/2,25/5,10/6,25 m²K/W.

Het specifieke calorische vermogen cp bedraagt ongeveer 1030 J/kgK volgens NBN-EN 12524. De weerstandsfactor bij waterdampdiffusie bedraagt ongeveer 1,2.

Beschikt over een ISO 14001-certificaat voor het gehele productieproces, wat bevestigd dat ISOVER procedures volgt voor zijn Environmental Management System. Beschikt over een Eurofins Indoor Air Comfort Gold-label voor de emissies aan VOC.

De producten worden geleverd, verpakt in een PE film. Op de werf, zullen de producten opgeslagen worden zonder direct contact met de bodem. Dankzij hun verpakking, kunnen intacte paletten buiten opgeslagen worden. In zijn verpakking is de glaswol sterk gecomprimeerd. Dit laat aanzienlijke besparingen toe op het gebied van transport. Zodra de verpakking geopend wordt, krijgt de glaswol zijn oorspronkelijke dikte terug.

De isolatie draagt het CE label met bijhorende markering.

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de voorschriften van de producent.