# INFO : au départ de ce document, il est possible de copier-coller du texte.

Dans le texte,

Surligné en jaune signifie un choix à faire dans le texte parmi les propositions Surligné en rouge signifie qu’il faut effacer cette partie pour obtenir un texte neutre

Protect BSP 35

Application

Isolation acoustique et résistant au feu pour les cloisons légères.

Descriptif

L’isolation acoustique des cloisons légères sera garantie par la pose d’un panneau semi-rigide de laine de roche légère avec une densité nominale de 35 kg/m³ du type ISOVER PROTECT BSP 35, produite par un processus de durcissement d’une mélange de basalte fondue et des matériaux récyclés, combinés avec des liants et  additifs. Les panneaux en laine de roche peuvent contenir jusqu’à 30% de matériaux récyclés.

Les dimensions des panneaux sont 1200x600mm et ils disposent des caractéristiques suivantes :

Le classement de réaction au feu (Euroclasse) est A1 conformément à NBN-EN 13501-1.

La température de fusion > 1000 °C ;

Le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur d’eau est d’environ 1,0.

La conductivité thermique déclarée λD est de 0,037 W/m.K.

L’épaisseur du panneau sera de 40/50/60/75/100 et possèdera une résistance thermique déclarée RD de 1,05/1,35/1,60/2,02/2,70 m².K/W.

La laine de roche est entièrement recyclable.

La laine de roche n’est ni capillaire, ni hygroscopique

La laine de roche est dimensionnellement stable et ne se tasse pas après la pose.

La laine de roche est non corrosive et ne favorise pas le développement de moisissures ou bactéries. Elle ne constitue pas non plus une nourriture pour les rongeurs et autres nuisibles.

Dispose d’un certificat ISO 14001 pour tout le processus de production, confirmant qu’ISOVER suit des procédures dans le cadre de son système de gestion de l’environnement.

Les produits sont livrés sous film PE. Sur chantier, les produits sont entreposés sans contact direct avec le sol. Grâce à leur coiffe, les palettes intactes peuvent être stockées à l’extérieur.

L’isolation porte le label et le marquage CE.

La pose se fera dans les règles de l’art et conformément aux prescriptions du fabricant.