INFO: op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken.

Is de tekst…

…in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden kan kiezen.

…in het rood gemarkeerd? Dit betekent dat de gemarkeerde tekst gewist kan worden om een neutrale beschrijving te verkrijgen.

Protect BSP 35

Toepassing

Brandbestendige akoestische isolatie voor lichte scheidingswanden.

Beschrijving

De akoestische isolatie van lichte scheidingswanden zal verzekerd worden door de plaatsing van halfstijve, lichte rotswolplaten met een nominale densiteit van 35 kg/m³ van het type ISOVER PROTECT BSP 35, geproduceerd door de uitharding van vezels van gesmolten basalt en gerecycleerde grondstoffen gecombineerd met bindmiddelen en toeslagstoffen . De rotswolplaten kunnen tot 30% gerecycleerde materialen bevatten.

De isolatieplaten hebben de afmetingen 1200x600mm en beschikken over de volgende eigenschappen:

Brandreactie A1 onbrandbaar volgens NBN-EN 13501-1.

Smeltpunt > 1000°C

De weerstandsfactor bij waterdampdiffusie bedraagt ongeveer 1,0.

De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λD bedraagt 0,037 W/m.K.

De dikte van de platen bedraagt 40/50/60/75/100 mm met een gedeclareerde warmteweerstand, RD van 1,05/1,35/1,60/2,02/2,70 m².K/W.

De rotswol is recycleerbaar.

De rotswol is niet capillair, noch hygroscopisch.

De rotswol is vormvast en verzakt niet na de plaatsing.

De rotswol is niet corrosief en vormt geen voedingsbodem voor schimmels, bacteriën, knaagdieren of ander ongedierte.

Beschikt over een ISO 14001-certificaat voor het gehele productieproces, wat bevestigd dat ISOVER procedures volgt voor zijn Environmental Management System.

De producten worden geleverd, verpakt in een PE film. Op de werf zullen de producten opgeslagen worden zonder direct contact met de bodem. Dankzij hun verpakking, kunnen intacte paletten buiten opgeslagen worden.

De isolatie draagt het CE label met bijhorende markering.

De plaatsing zal uitgevoerd worden volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de voorschriften van de producent.